## Slide 1
MÓDULO 3 — Ciencia y Tecnología del Biochar
Pirólisis: la ciencia detrás del biochar
Sesión 3.1 · 2 horas · Virtual sincrónica
Coffee Biochar Academy · Biodiversal SAS BIC

## Slide 2
AGENDA
▸ ¿Qué es la pirólisis?
▸ Variables críticas: temperatura, tiempo, oxígeno
▸ El horno Kon-Tiki y la cortina de llama
▸ Biochar vs. carbón vegetal vs. ceniza
▸ Rendimiento y emisiones del Kon-Tiki
▸ Errores comunes en campo

## Slide 3
PREGUNTA DE APERTURA
▸ ¿Qué pasa cuando quemamos la zoca a campo abierto?
▸ → Casi todo el carbono se convierte en CO₂
▸ ¿Y si controlamos el proceso con el Kon-Tiki?
▸ → Una fracción queda atrapada como carbono estable por siglos

## Slide 4
¿QUÉ ES LA PIRÓLISIS?
▸ Descomposición termoquímica de la biomasa sin oxígeno
▸ No es combustión → no produce humo negro
▸ La biomasa se transforma, no se destruye
▸ Resultado: sólido poroso rico en carbono = biochar

## Slide 5
VARIABLES CRÍTICAS DEL PROCESO
▸ Temperatura: 600–750 °C en la zona activa del Kon-Tiki
▸ Tiempo de residencia: adición lenta = mejor calidad
▸ Oxígeno: la cortina de llama consume el O₂ disponible
▸ Regla práctica: lento, caliente y sin oxígeno = biochar de calidad

## Slide 6
EL HORNO KON-TIKI
▸ Diseño en cono invertido de acero o ladrillo refractario
▸ Principio: Flame Curtain Kiln — cortina de llama
▸ Los gases volátiles arden en la superficie → barrera de O₂
▸ Sin partes móviles: replicable en cualquier finca
▸ Desarrollado por Ithaka Institute (Suiza)

## Slide 7
BIOCHAR · CARBÓN · CENIZA
▸ Biochar (Kon-Tiki): C orgánico > 80% → CALIFICA CSI
▸ Carbón vegetal: C 60–80% → NO CALIFICA
▸ Ceniza (quema abierta): C < 5% → NO CALIFICA
▸ Solo el biochar del protocolo Coffee Biochar genera crédito

## Slide 8
RENDIMIENTO DEL KON-TIKI
▸ 14 % ± 3 % del peso seco de biomasa → biochar
▸ Ejemplo: 1.000 kg biomasa seca → 110–170 kg biochar
▸ Factores que afectan: humedad, velocidad de adición, temperatura
▸ Regla: biomasa seca + adición lenta = máximo rendimiento

## Slide 9
EMISIONES: KON-TIKI VS. QUEMA ABIERTA
▸ 7× menos CO (monóxido de carbono)
▸ 4× menos PM2.5 (material particulado)
▸ 33× menos NOx (óxidos de nitrógeno)
▸ Además: el carbono queda atrapado en lugar de liberarse como CO₂

## Slide 10
ERRORES OPERATIVOS COMUNES
▸ Quench insuficiente → biochar sigue ardiendo → pérdida de masa
▸ Biomasa húmeda → temperatura baja → calidad reducida
▸ Sobrecarga del horno → pirólisis incompleta
▸ Mezcla con tierra antes del pesaje → dato incorrecto
▸ No registrar en la app → lote no existe para el crédito

## Slide 11
PUNTOS CLAVE DE LA SESIÓN
▸ La pirólisis transforma biomasa en carbono estable sin quemarlo
▸ El Kon-Tiki usa la cortina de llama para excluir el O₂
▸ Solo el biochar correcto califica para el crédito CSI
▸ Rendimiento típico: 14 % del peso seco de la biomasa
▸ Los errores operativos reducen la calidad y el rendimiento

## Slide 12
TAREA
▸ Leer: Guía de Lectura S3.2 — Estabilidad del carbono
▸ Reflexionar: ¿por qué el índice H/C determina la permanencia del biochar?
▸ Observar: en la próxima quema, ¿hay llama perimetral uniforme?