## Slide 1
MÓDULO 3 — Ciencia y Tecnología del Biochar
Estabilidad del carbono y persistencia en suelo
Sesión 3.2 · 2 horas · Virtual sincrónica
Coffee Biochar Academy · Biodiversal SAS BIC

## Slide 2
AGENDA
▸ ¿Por qué el biochar dura > 1.000 años?
▸ Fracción PAC y SPC
▸ El índice H/Corg — la prueba de calidad
▸ Permanencia y el crédito de carbono a 10 años
▸ Biomasa elegible: criterios del proyecto

## Slide 3
¿POR QUÉ EL BIOCHAR DURA TANTO?
▸ Madera fresca: los microbios la digieren en meses/años
▸ Carbón vegetal: resiste décadas pero se degrada
▸ Biochar (H/C < 0.4): estructura aromática que los microbios NO pueden degradar
▸ Resultado: el carbono permanece > 1.000 años en el suelo

## Slide 4
FRACCIÓN PAC — CARBONO AROMÁTICO PERSISTENTE
▸ Estructura: anillos de benceno condensados (similar al grafito)
▸ Persiste: > 1.000 años en el suelo
▸ Proporción requerida en el proyecto: ≥ 75 % del C total
▸ Los microorganismos NO tienen enzimas para degradarlo

## Slide 5
FRACCIÓN SPC — CARBONO SEMI-PERSISTENTE
▸ Estructura aromática menos condensada, con más H y O
▸ Se degrada gradualmente: vida media ≈ 50 años
▸ Proporción en el proyecto: ≤ 25 % del C total
▸ También aporta beneficios, pero no es la fracción del crédito

## Slide 6
EL ÍNDICE H/Corg — PRUEBA DE CALIDAD
▸ H/Corg = Hidrógeno / Carbono orgánico (análisis de laboratorio)
▸ H/Corg < 0.4 → PAC ≥ 75 % → biochar CALIFICA
▸ H/Corg ≥ 0.4 → PAC < 75 % → biochar NO CALIFICA
▸ Es el parámetro más importante del informe de caracterización

## Slide 7
¿QUÉ HACE QUE H/Corg SEA ALTO?
▸ Temperatura insuficiente en la quema (< 600 °C)
▸ Tiempo de residencia muy corto (adición demasiado rápida)
▸ Biomasa húmeda (consume energía, baja la temperatura)
▸ Quench prematuro (pirólisis interrumpida antes de completarse)
▸ Solución: más lento, más caliente, biomasa seca

## Slide 8
EL CRÉDITO DE CARBONO A 10 AÑOS
▸ El crédito certifica X toneladas de C permanentes en el suelo
▸ Garantía técnica: H/Corg < 0.4 → PAC ≥ 75 % → dura > 1.000 años
▸ Si el biochar no cumple H/Corg < 0.4 → ese lote NO genera crédito
▸ El extensionista es el guardián de esta calidad en campo

## Slide 9
BIOMASA ELEGIBLE
▸ Humedad ≤ 30 % al momento de la quema
▸ Sin contaminantes: plástico, metal, tierra, otros residuos
▸ Tamaño de partícula < 15 cm para pirólisis homogénea
▸ Trazabilidad: proviene de la finca registrada en el proyecto

## Slide 10
CASO DE ANÁLISIS
▸ Lote de biochar con H/Corg = 0.47
▸ ¿Qué salió mal durante la quema?
▸ ¿Qué consecuencias tiene para el productor?
▸ ¿Para el clúster entero?
▸ ¿Cómo se previene en la próxima quema?

## Slide 11
PUNTOS CLAVE
▸ El biochar dura > 1.000 años porque su C es PAC (aromático)
▸ H/Corg < 0.4 es el certificado de calidad del biochar
▸ Si H/Corg ≥ 0.4, el lote no genera crédito de carbono
▸ La biomasa húmeda o contaminada deteriora la calidad