## Slide 1
MÓDULO 3 — Ciencia y Tecnología del Biochar
Caracterización básica del biochar y riesgos operativos
Sesión 3.3 · 2 horas · Virtual sincrónica
Coffee Biochar Academy · Biodiversal SAS BIC

## Slide 2
AGENDA
▸ ¿Qué le analizan al biochar?
▸ Los 5 parámetros básicos de caracterización
▸ Cómo interpretar el informe de laboratorio
▸ Riesgos operativos y cómo prevenirlos
▸ Repaso del Módulo 3 completo

## Slide 3
PARÁMETRO 1 — MOISTURE (HUMEDAD)
▸ ¿Qué mide? % de agua en el biochar al momento del pesaje
▸ Valor referencia: < 15 %
▸ El crédito se calcula sobre el carbono SECO
▸ Biochar húmedo → sobreestimación del C real → dato incorrecto
▸ Regla: pesar siempre con biochar frío y seco (post-quench)

## Slide 4
PARÁMETRO 2 — ASH 550°C (CENIZAS)
▸ ¿Qué mide? % de mineral inorgánico
▸ Valor en zoca de café: 5–12 %
▸ Ash alto indica: posible mezcla con tierra o cenizas
▸ Más ash → menos carbono activo en el lote

## Slide 5
PARÁMETRO 3 — CARBON C%
▸ ¿Qué mide? % de carbono orgánico (base seca libre de cenizas)
▸ Valor de referencia: > 82 % BDLC
▸ Indicador directo de la riqueza en carbono del biochar
▸ C% bajo → pirólisis incompleta o biomasa de mala calidad

## Slide 6
PARÁMETROS 4 Y 5 — BULK DENSITY Y pH
▸ Bulk Density (densidad aparente): 0.3–0.5 kg/L
→ Relevante para calcular dosis de aplicación por ha
▸ pH: generalmente 8–10 (alcalino) en Kon-Tiki
→ En suelos ácidos del café (pH 5.5–6.5): efecto positivo
→ En suelos ya alcalinos: precaución con dosis altas

## Slide 7
RESUMEN: LOS 5 PARÁMETROS + H/Corg
▸ Moisture < 15 % → calidad del dato de producción
▸ Ash 550°C 5–12 % → dilución del carbono activo
▸ C% > 82 % → riqueza en carbono del biochar
▸ Bulk Density 0.3–0.5 kg/L → dosis y logística
▸ pH 8–10 → efecto en el suelo de aplicación
▸ H/Corg < 0.4 → estabilidad y elegibilidad para el crédito

## Slide 8
RIESGOS OPERATIVOS
▸ 1. Quench insuficiente → biochar sigue ardiendo → pérdida de masa
▸ 2. Biomasa húmeda → H/Corg alto → no califica
▸ 3. Sobrecarga del horno → temperatura baja → C% bajo
▸ 4. Mezcla con tierra/ceniza → Ash alto, peso alterado
▸ 5. No registrar en la app → lote no existe para el crédito

## Slide 9
REPASO MÓDULO 3
▸ S3.1: Pirólisis + Kon-Tiki. Cortina de llama. Rendimiento 14 %.
▸ S3.2: PAC ≥ 75 %. H/Corg < 0.4 = califica. Biomasa elegible.
▸ S3.3: 5 parámetros + H/Corg. Interpretación del informe. Prevención errores.
▸ Próxima semana: EVALUACIÓN MÓDULO 3 · 10 preguntas · Nota mínima: 70 %